**Ausschreibungstext**

**RALMO-R3-window plus**

Die obere und seitliche Abdichtung innen, außen und die Wärmedämmung zum Baukörper, erfolgt mit RALMO-R3-window plus Multiband.

Vorkomprimiertes Multifunktionsband

- Fugendurchlasskoeffizient (a-Wert) a < 0,1 m3 / [h·m·(daPa)n]

* Schlagregendichtheit DIN 18542 BG 1 ≥1000 Pa

- Baustoffklasse B1

- Fugenschalldämmung ift-Richtlinie R ST, w = 59 dB

- Wärmeleitfähigkeit bei Bandbreite 75 mm 0,046 W/(m·K) U-Wert = 0,56 W/(m2·K)

Die Materialeigenschaften sind durch Prüfzeugnisse zu belegen.

Menge Einheit Einzelpreis Gesamtpreis

\_\_\_\_\_\_ lfm \_\_\_\_\_\_\_\_€ \_\_\_\_\_\_\_ €

|  |
| --- |
|  |